附件8：招标人技术要求

创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）成品钢构件采购的技术要求

中建二局安装工程有限公司

2020年8月

# 一、一般标准及技术规范

本工程已由招标人获得总包中标，现通过公开招标方式择优选定分包单位。本次招标为创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）成品钢构件采购。

1.1本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

1.2在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁布的内容，应按修改或新颁布的内容执行。

1.3设计中包含而本文件未涉及的内容，按照国家、行业、地方现行规范、标准等规定执行，包括但不限于：

《钢结构设计规范 》(GB 50017-2003)

《钢结构工程施工规范》(GB 50755-2012)

《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)

《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS 24:90)

《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82-91)

《组合结构设计规范》(JGJ 138-2016)

《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB 9238-92)

《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》(CECS 230:2008)

《组合楼板设计与施工规范》(CECS 273:2010)

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ／T 251-2011)

《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)

《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2008)

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》(GB/T 3274-2007)

《厚度方向性能钢板》(GB/T 5313-2010)

《建筑结构用钢板》(GB/T 19879-2005)

《热轧H型钢和部分T型钢》(GB/T 11263-2005)

《建筑用压型钢板》(GB/T 12755-2008)

《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 9787-1988)

《热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 9788-1988)

《热轧普通槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 707-1988)

《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 6728-2002)

《热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 706-88)

《结构用无缝钢管》(GB/T 8162-1999)

《高层建筑结构用钢板》(YB 4164-2000)

《电弧螺柱焊接用圆柱头焊钉》(GB/T 10433-2002)

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T 3632~3633-2008)

《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB/T 1228~1229-2006)

《钢结构用高强度垫圈》(GB/T 1230-2006)

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T 1231-2006)

《钢结构设计制图深度和表示方法》(03G102)

《多、高层建筑钢结构节点连接(次梁与主梁的简支螺栓连接，主梁的栓焊拼接)》(03SG519-1)

《多、高层建筑钢结构节点连接(主梁的全栓拼接)》(03SG519-2)

《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图(含2004年局部修改版)》(01(04)SG519)

《钢与混凝土组合楼(屋)盖结构构造》(05SG522)

《型钢混凝土组合结构构造》(04SG523)

《钢管混凝土组合结构构造》(06SG524)

《民用建筑钢结构防火构造》(06SG501)

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

# 二、工程技术要求

- 第一章    概  述

一、说明

1、本项目判定工程合格与否以满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

2、本工程各类材料、设备采购及施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，尚应符合国家、行业、广东省及深圳市现行法规、规范等要求。

3、如国家或行业规范与深圳地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。

4、本技术要求所列技术标标准及国家规范，除满足本文技术要求及图纸要求外，还应符合相关法律、法规、标准最新版本的规定应以国家最新规定为准。

5、本项目技术要求详见施工图说明，若本招标文件“工程技术规范及要求”与施工图及设计说明矛盾时，则以施工图及设计说明为准；本文件技术要求里与招标文件的投标须知及合同条款矛盾时，以较为严格约定为准。

二、工程概况

工程概况见招标文件前附表。

- 第二章  招标范围和说明

以下给出的工程分包范围说明是描述投标人根据合同和图纸要完成的工作内容，但不限于下述要求的工作内容，更不排除由合同文件、任何政策法规或惯例所要求的有关工作。投标人应研究图纸、招标书以及其他文件，以完全了解本工程的实际范围。

承包范围及内容：创新型装配式产业用房项目（EPC）工程总承包项目钢结构专业分包工程（1#研发楼）成品钢构件采购，投标人具体施工内容均以招标人现场施工负责人指定为准，招标人有权根据现场情况调整投标人承包范围，投标人承诺对此无任何异议。本工程包括但不限于：

（1）钢梁、钢柱、斜撑等钢结构的制作、运输、卸车；

（2）钢结构的防腐涂料涂装施工。

详细的工程范围需参考图纸、技术要求等内容。投标人需配合招标人完成钢结构制作方案的编审批，提供焊接工艺评定、材料复验等相关有效资料，不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作，不论该等项目及工作有否在前述文件内详述。

招标人有权将本工程的部分工作从投标人的工程范围内列出，及交由其他指定的施工单位完成，对分割部分/或取消部分的工程费用将从投标人的相应价款中扣除，投标人同意不会对此提出任何费用的索赔及工期的延长。

- 第三章  质量标准

本分包工程钢结构质量不可影响招标人承包项目一次验收合格，不可影响招标人创广东省建设工程优质结构奖、中国建筑工程钢结构金奖，且需满足本工程创省市优质工程及建筑工程鲁班奖等创优奖项的相关要求。

乙方构件进场前需经招标人验收合格后方能进场。投标人有义务配合接受本工程发包人、监理、业主的质量监督和检查。

乙方必须严格按设计标准和现行国家标准、操作规程和验收规范等完成分包范围内的工作，并应符合业主、发包人、招标人的要求。

施工过程中，招标人有权对投标人的施工质量进行监督和控制，投标人随时接受招标人代表及其指派人员的检验，并为检验提供便利条件，经招标人验收不合格的工程，投标人必须再限定时间内修改，由此产生的费用由投标人承担。乙方保证进场材料达到国家规定的有关质量要求并提供有效证明，施工前提供材质证明。

乙方需按发包人、监理、招标人要求对所进场的材料试件进行检测，其费用由投标人承担。

乙方在钢结构制作厂必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表、业主代表或工程监理随时查阅。

根据甲方按检验标准自行检验的结果并经当地质检部门书面确定产品存在缺陷;或者在质量保修期内，如果钢结构构件的质量或规格与合同不符;或证实钢结构构件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等);甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的钢结构构件或部件。如果乙方在3天内没有弥补缺陷，乙方可采取必要的补救措施，但责任和费用以及由此带来的经济损失将由乙方承担。

除合同条款规定外，乙方应对合同钢结构构件提供质保内免费服务及维修，包括材料及人。

钢结构构件运抵现场后，甲乙双方将对钢结构构件的数量、规格、质量进行联合检验，乙方所提供构件必须有明确的编号标识，以满足甲方验收需要，验收合格后出具检验证书。如发现钢结构构件的规格、数量及上述有关要求不能满足甲方要求，甲方有权要求乙方无条件退场并免费更换。

乙方提供由有资质单位出据的探伤报告，运至现场前的相关试验费及手续需由乙方承担。现场复试项目及费用由乙方负责

甲方有权利在钢结构原材料订货及构件制造过程中派人到制造厂检査验货，落实原材料的供应情况，同时检查乙方是否按甲方要求的进度加工出甲方所要求的钢结构构件。如甲方发现乙方已无力按合同要求完成本工程，有权解除合同并按合同相关条款进行索赔。

乙方提供的产品应符合以下标准（不限于）：《钢结构焊接规范》GB 50661、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《热强钢焊条》GB/T 5118、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《耐候结构钢》GB/T 4171、《钢结构防火涂料》GB14907/《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T 222，以及国家/行业/地方颁布实施的有关法律、法规、文件等。上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处,按较为严格标准执行。

- 第四章  技术要求

- 一、材料

1.1 钢材

1.1.1 符合GB50017-2003、GB700-1988等相关规范要求；

1.1.2 材质:材质采用Q345B钢材，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006和《低合金高强度结构钢》GB/T1591-1994中的要求，并应保证材料的抗拉强度、伸长率、屈服强度、冷弯性能、冲击韧性及硫、磷、碳含量等性能合格。

1.1.3 钢材油漆喷涂：

喷涂工序为:钢结构表面应进行喷砂除锈,除锈等级为Sa2.5级。基层防锈采用无机富锌底漆2遍，且厚度≥80μm，之后采用环氧树脂封闭漆，厚度≥30μm；中间漆为环氧云铁中间漆2遍，且厚度≥100μm；面漆为BS52-12丙烯酸聚氨脂（俗称可复漆）,厚度≥70μm，,厂家应提供底漆、中间漆和面漆的相容性保证。

1.1.4 各类钢材、型钢、钢管等，规格及数量以图纸为准。

1.2 螺栓

1.2.1 高强螺栓应符合图纸及GB1228-1231-91的规定。

1.2.2 普通螺栓等级满足相关要求,其螺栓,螺母,垫圈的技术性能应符合GB/T5780,GB/T41,GB/T95的规定。

1.2.3 锚栓及栓钉符合图纸及相关标准规定。

1.3 焊条

1.3.1 手工焊条符合标准:Q235钢:<GB5117-95>;Q345钢:<GB5118-95>；焊条型号:Q235钢:E43系列;Q345钢:E50系列。

1.3.2 埋弧自动焊或半自动焊用钢丝和焊剂（注:焊丝和焊剂应与主体金属强度适应）；焊丝应符合标准:<GB/T14957-94>熔化焊用钢丝；焊剂应符合标准: <GB/T5293-95>碳素钢埋弧焊用剂或<<GB/T12470-90>低合金钢埋弧焊用剂的规定；焊丝的药剂型号为:Q235钢:H80、H08A、H082焊丝配合中锰型、高锰型焊剂。Q345钢:H08A、H082焊丝配合高锰型焊剂；或:H08Mn、H08MnA焊丝配合中锰或高锰型焊剂;或:H10Mn2配合无锰或低锰型焊剂。

- 二、钢结构制制作构件连接

满足图纸及相关标准、规定的要求。

- 三、技术资料

3.1 图纸

甲方按专用条件约定时间及数量向乙方提供施工图，并组织设计交底和图纸会审，向乙方明确施工技术、质量、安全、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求。

3.2 技术交底

施工前，乙方应做好技术交底工作，严格按照甲方要求施工工艺施工。施工过程中，甲方管理人员有权按规定进行检查。

3.3 施工方案

3.3.1 乙方应在本合同签订后三日内，向甲方报送其编制的施工方案，并根据甲方审定的方案进行施工。若乙方未按时报送，则甲方自行编制并通知乙方后产生合同约束力，乙方应遵照执行。

3.3.2 在施工过程中，甲方有权针对施工中出现的问题修改施工方案，乙方应按修改后的施工方案组织施工，并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求。

3.4 完工验收资料

工程完工后，乙方应在验收前十天，向甲方提交完工验收报告和完工资料，包括：

(1)隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料。

(2)提供办理工程完工图的数据与资料。

(3)乙方提供资料数据并配合甲方做好完工验收各项资料，资料费用由乙方承担。

(4)其他。

- 四、其他要求

4.1 中标方应根据采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接热处理等进行焊接工艺评定，并根据焊接工艺评定报告确定焊接工艺。

4.2 钢结构构件的制作，其放样、号料、切割、矫正和边缘加工、组装、焊接、制孔、摩擦面加工、端部加工等均应严格按照相关现行标准及《钢结构工程施工规范》。

4.3 焊接钢梁中的钢构件均应在工厂采用埋弧自动焊焊接成型，施工工艺符合国家标准《GB986》的有关规定。

4.4 梁上的加劲板，支承板等采用手工电弧焊在加工车间完成，施焊工艺及板材上的坡口尺寸，符合《GB985》的有关要求施工。不允许在施工现场临时加焊板件，不允许用电焊扩孔。

4.5 高强度螺栓应在工厂制孔，孔径比螺栓公称直径大2.0mm，孔壁表面粗糙度不应大于25μm。

4.6 所有钢构件制作以前，需足尺放样，核对无误后方可下料制作。板材气割或机械剪切下料后，应进行边缘加工，其刨削量不应小于2mm。

4.7 钢梁应有关要求进行起拱，对于起拱的构件，起拱方向准确并在其顶部表示清楚，以免安装时出错。

4.8 其他未详尽要求参考设计图纸有关规定。